1 - COMPOSIÇÃO

Os concretos simples terão composição análoga à especificada para os concretos para armar - vide EME-12/10 - D. Estes concreto somente serão ulizados em obras e elmentos sem qualquer responsabilidade estrutural.

2 - DOSAGEM

2.1 - A CODEVASF admitirá qualquer tipo dosagem.

2.2 - Tipos

2.2.1 - Concreto CS.1

1:- Teor de cimento : 300 kg/m3 de concreto.

2:- Diâmetro máximo de agregado graúdo : 60mm.

3:- Fator água/cimento: 0,68 1/kg (areia com 3% de umidade).

4:-Traço  volumétrico  1:2:4,  de  acordo  com  o  “Calculador  Calcas

Branco” , do Engº  Abílio de Azevedo Caldas Branco.

2.2.2 - Concreto CS.2

1:- Teor mínimo de cimento : 250kg/m3 de concreto.

2:- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.1.

3:- Fator água/cimento: 0,79 1/kg (areia com 3% de umidade)

4:- Traço volumétrico : 2,5:5, idem, idem, CS.1

2.2.3 - Concreto CS.3

1:- Teor mínimo de cimento 230 kg/m3  de concreto.

2:- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.2

3:- Fator água/cimento: 0,88 1/kg (areia com 3% de umidade).

4:- Traço volumétrico: 1:3:5, idem, CS.1.

2.2.4 - Concreto CS.4

1:- Teor mínimo de cimento: 220 kg/m3 de concreto.

2:- Demais condições conforme especificado para o tipo CS.2.

3:- Fator água/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade).

4:- Traço volumétrico 1:4:8, idem, idem, CS.1.